CÔNG NGHỆ SÀN BUBBLEDECK

1. Công nghệ sàn Bubbledeck

Hiện nay trên thế giới có rất nhiều công nghệ sàn, mỗi công nghệ đều có những ưu và nhược điểm riêng. BubbleDeck là công nghệ sàn mới.

BubbleDeck là một công nghệ sàn sử dụng các quả bóng bằng nhựa tái chế để thay thế phần bê tông không tham gia chịu lực ở thớ giữa của bản sàn, làm giảm đáng kể trọng lượng bản thân kết cấu và tăng khả năng vượt nhịp thêm khoảng 50%.

Bản sàn BubbleDeck phẳng, không dầm, liên kết trực tiếp với hệ cột, vách chịu lực, có nhiều ưu điểm về mặt kỹ thuật và kinh tế, cụ thể:

- Tạo tính linh hoạt cao trong thiết kế do Vượt được nhịp lớn mà không cần hệ dầm đỡ như sàn truyền thống. Qua đó tạo được không gian kiến trúc thoáng và thẩm mỹ;

- Giảm tới 35% trọng lượng bản thân kết cấu, dẫn đến các kết cấu khác như cột, móng cũng được giảm tải trọng theo và tiết diện cột, móng cũng giảm so với  kết cấu truyền thống;

- Tăng khoảng cách lưới cột, giảm hệ tường, vách chịu lực;

- Khi thi công sàn BubbleDeck, các quả bóng và lưới thép được chế tạo sẵn trong nhà máy theo các tấm định hình rồi lắp ghép tại hiện trường sau đó đổ bê tông, do vậy thời gian thi công các sàn rất nhanh và rút ngắn tiến độ thi công công trình so với dầm sàn truyền thống;

- Tiết kiệm khối lượng bê tông thi công: 2.3kg nhựa tái chế thay thế cho 230kg bê tông/m³ (đối với bản sàn dày 280);

- Sàn BubbleDeck là độ cách âm, cách nhiệt và chống cháy rất cao do sàn có lớp rỗng ở giữa. Đây là ưu điểm mà sàn truyền thống bị hạn chế;

- Thân thiện với môi trường khi giảm lượng phát thải năng lượng và khí Cacbonic C02(khí nhà kính);

- Do giảm được trọng lượng bản thân hệ kết cấu, đồng thời giảm chi phí nhân công, giảm thời gian thi công đưa công trình vào sử dụng nhanh nên tạo ra hiệu quả kinh tế cho công trình.

Trong bảy năm qua, tại Đan Mạch và Hà Lan, hơn một triệu m2 sàn sử dụng công nghệ BubbleDeck đã được thi công, ứng dụng cho các toà nhà cao tầng bao gồm văn phòng, bệnh viện, trường học, nhà ở, nhà để xe và các công trình công cộng khác.

2. Thi công Công nghệ sàn BubbleDeck

Các hình vẽ dưới đây thể hiện quy trình sản xuất và lắp dựng sàn  BubbleDeck:

| 1. Đúc các nửa quả bóng bằng nhựa rỗng, loại nhựa HDPE. Vận chuyển đến công trường. |  |
| --- | --- |
| 2. Ghép các nửa quả lại bằng keo dán nhựa thông thường, các nửa có các ren sập đầu đực, đầu cái. |  |
| 3. Các tấm lưới thép trên dưới được hàn thành tấm. |  |
| 4.Ghép các lưới thép dưới + Bóng nhựa + lưới thép trên thành lồng. |  |
| 5. Căn chỉnh, để trống các lỗ kỹ thuật |  |
| 6. Chuẩn bị ván khuôn, thành ván khuôn cao khoảng 6-7cm, ván khuôn bằng thép nhẵn được thổi dầu cặn dạng sương để chống dính |  |
| 7. Đổ lớp bê tông 6cm, đặt lồng thép bóng đã được chuẩn bị tại bước 4 |  |
| 8. Lớp bê tông 6cm chụp gần |  |
| 9. Phủ bạt hạn để chế bốc hơi nước, có thể bơm hơi nước nóng để tăng nhanh cường độ. |  |
| 10. Đưa các tấm cấu kiện ra bãi chứa |  |
| 11. Đặt các tấm lên các xe tải kéo, các tấm có kích thước nhỏ hơn 2.4m x 9m để có thể lưu thông trên đường |  |
| 12. Chằng buộc các tấm trên thùng xe |  |
| 13. Vận chuyển trên đường |  |
| 14. Chở đến công trường |  |
| 15. Công trình có bước cột 16.5m ( Bước cột tương đối lớn) |  |
| 16. Đặt hệ giáo chống bê dưới (Không có ván khuôn đáy, chỉ có hệ dầm đặt ngang tấm, cách nhau <1.8m) |  |
| 17. Cẩu các tấm lên đặt lên hệ giáo, mỗi tấm 2.4x9m nặng khoảng 3.5tấn |  |
| 18. Hệ giáo chống nhìn từ bên dưới, các thanh đặt ngang tấm bê tông 6cm đã đổ trong nhà máy. |  |
| 19. Bố trí các tấm trên mặt bằng phải theo sơ đồ thiết kế do lưới cốt thép phía dưới bố trí khác nhau trên sơ đồ sàn |  |
| 20.Căn chỉnh các tấm |  |
| 21. Đặt các thanh thép ngang nối các tấm |  |
| 22. Mặt bằng nhìn từ bên trên, đặt các tấm thép chịu Mô men căng trên, thép chống chọc thủng ... |  |
| 23. Đổ bê tông còn lại toàn khối trên mặt bằng |  |
| 24. Hoàn thiện bề mặt bê tông |  |
| Hình ảnh thi công xong. |  |

Với các đặc điểm kỹ thuật, kinh tế vượt trội, BubbleDeck, hệ sàn phẳng nhẹ duy nhất được chính thức công nhận tại nhiều quốc gia, đã được cấp Chứng nhận Kỹ thuật Hà Lan CUR 86, có giá trị tương đương với Chứng nhận của Tiêu chuẩn Xây dựng. BubbleDeck hiện đã có mặt tại Việt Nam.

KTS. Nguyễn Thanh Thiêm, học viên cao học Kiến trúc 2010, ĐHXD

Tài liệu tham khảo:

http://www.suvn.net

http://www.bubbledeck.com.vn

http://www.ketcau.com